宜春市企业科技需求汇总表

| 产业 | 企业名称 | 主导产品 | 技术需求 | 期达到的技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锂 电 新 能 源 6项 | 远东福斯特新能源有限公司 | 18650锂电池、动力电池 | 通过材料的改性和选择与之相匹配的电解液，解决电芯循环寿命差的问题，开发出一款用于新能源汽车市场高能量密度比动力电池产品的材料体系；同时进行高能量比动力电池技术热失控机理和防范机制、均一性和寿命的影响因素及工程化改善技术研究，开发高安全性、长寿命高能量密度动力锂电,全面在新能源汽车推广应用。 | 研制、开发的单体动力电池容量2.9Ah以上，能量密度≥300Wh/kg，循环寿命≥2000次，成本≤0.7元/Wh，电池各项性能指标、寿命等达到行业领先水平，安全性满足行业标准，并进行产业化。 |  |
|  | 江西正拓新能源科技股份有限公司 | 锂离子电池负极材料 | 新一代的负极材料硬炭、软炭具有优异的性能，但软碳的缺点是克容量较低、压实密度较低，且没有明显的充放电平台；硬碳不可逆容量大、首次充放电效率低、放电电压高、与国内其他材料体系吻合度不是太高。需解决的是：硬碳、软碳库伦效率低、压实密度低问题。 | 软碳：克容量≥320mAh/g，首次≥91%，压实≥1.45g/cm3；硬碳：克容量≥400mAh/g，首次≥88%，压实≥1.45g/cm3 |  |
|  | 奉新赣锋锂业有限公司 | 金属锂及 锂材产品 | 1.金属锂冶炼新技术。现有工业化制备金属锂的唯一方法是熔盐电解法存在高危险、高能耗、高运行成本，且尾气（氯气）处理成本高，并对环境有一定影响的问题。因此，寻找金属锂冶炼新技术代替熔盐电解技术，如真空热还原法制备金属锂产业化技术。 2.锂硼、锂镁等锂系列合金制造技术。锂硼、锂镁等锂系列合金在航天航空、轨道运输、军事等领域广泛应用。我国锂硼、锂镁合金的制造技术还比较落后，得到的材质加工性能差，无法产业化应用。因此，寻找合作方共同开发锂硼、锂镁等系列合金新工艺，提高产品性能。 | 1.金属锂冶炼能耗在现有基础上降低20%以上，劳动生产率提高30%以上，且操作环境安全环保； 2.锂硼、锂镁合金达到国家相关标准。 |  |
|  | 宜春银锂新能源有限责任公司 | 电池级 碳酸锂 | 用锂云母制备氢氧化锂、电池级碳酸锂、氯化锂后，将渣料中的铷盐、铯盐等有效提取。铷盐、铯盐提纯过程中Rb+、Cs+在洗脱溶液中的富集及产品的纯度等问题有待于解决。 | 硫酸铷，99%；硫酸铯99% |  |
| 锂 电 新 能 源 6项 | 江西星分子材料科技股份有限公司 | 干法和湿发锂离子电池隔离膜 | 1.急需能提升锂离子电池隔离膜性能的制造、涂覆、复合技术。改善拉伸强度，穿刺强度，降低收缩率，去除表面静电，孔隙率，孔径分布均匀性，电解液浸润性好，耐电化学性能好，具有较低的闭孔温度和较高的破膜温度等相关的技术。 2.希望改善浆料的附着力，但不影响陶瓷隔膜的其他性能。 3.在陶瓷隔膜生产过程中，收卷时陶瓷隔膜表面有明显的纵向条纹状凸起，影响陶瓷隔膜的平整度。 4.β晶成核剂大多为有机小分子类物质，与pp 基体的相容性有限。而且配比量相差很大，存在β晶成核剂分布不均匀，而且在出模唇时易挥发，为了能得到足够量的β结晶，必须对铸片进行较长时间的热处理，导致生产线速度较慢。 | 1.干法双拉，厚度20u±2，孔隙率35-45%，面密度8-13g/m2，透气性250-550S/100ml,纵向抗拉强度≧100MPa，横向抗拉强度≧25MPa，纵向热收缩率≦2%（90±2 度，恒温1 小时），横向热收缩率≦1.5%（90±2 度，恒温1 小时），穿刺强度≧2.8N； 2.将陶瓷隔膜折叠后无明显掉粉现象； 3.陶瓷隔膜收卷时表面平整。 |  |
|  | 江西本源新材料科技有限公司 | 电池级碳酸锂、硫酸铷、硫酸铯 | 锂云母提锂后尾渣的综合利用 | 电池级碳酸锂，99.5%；硫酸铷，99%；硫酸铯99%。 |  |
| 新 材 料 5项 | 江西大有科技有限公司 | 非晶纳米晶合金带材、铁芯、磁粉芯及电子元器件。 | 1.解决非晶合金带材制备电机锭子或转子的加工定型困难的技术问题，研发出加工成本较低且稳定的制备工艺； 2.解决非晶合金目前BS较低的的技术问题，研发出BS≥1.7T的电机专用的非晶合金材料； 3.节能高效非晶合金电机的工艺制备及主要性能指标的测试。 | 1.非晶合金BS≥1.7T； 2.非晶锭子或转子加工成型稳定、一致性好，且成本较低； 3.与矽钢电机比节能高效显著。 |  |
|  | 江西盛汇光学科技协同创新有限公司 | 微棱镜反光膜及微结构光学膜 | 1.在金属模具表面设计加工出微米级5-50um几何尺寸的微结构。 2.设计加工不同几何外形的结构以满足不同光电产品对光学的特殊功能要求。 3.加工出的微结构表面达到光学级镜面。 4.微结构模具为完整的圆周复制，不可有接缝及拼接痕。 | 1.5-50um光学微结构，几何尺寸精度±3%以内； 2.设计出完整半球透镜、多面体等具有光学功能的微结构并加工成型； 3.光学级镜面表面光洁度Ra≦0.02。 |  |
|  | 明冠新材料股份有限公司 | 太阳能电池背板 | 现有背板普遍存在着水汽阻隔能力不足的问题，行业内对背板的普遍要求是水蒸气透过速率≤2.0g/m2day，仍有可能因水汽的穿透加速电池片的衰减，缩短电池的使用寿命。提高水汽阻隔能力将能够大幅延长电池的使用寿命，降低发电成本，促进光伏发电的普及，推动产业的发展。 本企业需解决高水汽阻隔能力的聚烯烃薄膜的制备技术，研制多种高阻水树脂，使产品的水汽阻隔性能大幅度提高，水透降低50%以上。同时兼顾产品的机械性能、耐老化性能、反光率、层间剥离特性、表面接着强度、耐湿热稳定性和抗UV辐射性能等。 | 背板/EVA粘结力≧40N/cm，水汽透过率≦1.0g/m2 d，击穿电压≧18KV，热收缩率＜1%，局部放电≧1500VDC。 |  |
|  | 宜春市洪州瓷业有限公司 | 高档日用瓷、包装瓷及艺术瓷 | 现有陶瓷釉层眼观其表面虽然光亮平滑，但在高倍放大镜下可以发现釉面极不平整，存在大小不均的小孔，釉面具有一定的粗糙度。在产品的使用过程中容易吸附异物，清洗时用水量大、清洁困难且不易洗净，久而久之会出现茶垢或其它污垢，影响产品外观甚至引起细菌滋生进而导致健康问题。 项目需要解决的技术问题：采用何种技术可大幅降低高温烧成后的釉面粗糙度，提升釉面光滑度、平整度，同时考虑釉料的热膨胀系数必须与坯体材料相匹配，防止出现坯裂或釉裂情况以及便于量产等问题。 | 釉层热膨胀系数（体）150-180×10-6/℃、光泽度≧94%、产品抗热震性能200℃-20℃热交换3次不裂、耐洗碗机测试50次循环无异象、洗涤用水量缩减50%。 |  |
|  | 江西和美陶瓷有限公司 | 各类建筑陶瓷墙地砖 | 1.对关键技术的需求：降低废气治理成本，简化废气治理流程。 2.仿古砖原料泥浆水分由35-36%降至32-33%的水。 3.解决全抛釉产品釉面莫氏硬度提升至抛光砖的水平。 | 问题解决后能达到或优于国标《陶瓷工业污染物排放标准》，脱硫效率能达到95%以上。 |  |
| 电 子 和 机 械 5项 | 六和电子（江西）有限公司 | 薄膜电容器 | 现有薄膜电容材料的介电常数一般为2-6。制造大容量产品时需较多的材料，体积增大，增加制作成本。需研发高介电常数薄膜的制备技术及材料，提高介电常数的性能，同时兼顾薄膜的机械性能、耐老化性能、抗电强度、耐湿热稳定性和介质损耗因素等。 | 介电常数达到8以上，介电强度高于50HZ ，35ＭＶ／Ｍ。 |  |
|  | 宜春市龙腾机械电气有限公司 | 全自动供水设备、软磁材料喷带机、ITER超导导体设备 | 设备的光伏水泵技术是利用太阳能电池将太阳能直接转换成电能，然后通过控制器驱动电机带动水泵从井中抽水，省却蓄电池之类的储能装置，以蓄水替代蓄电，直接驱动水泵扬水。本企业需解决设备因日照强度的变化调节水泵转速，依靠蓄能罐来调节供水量，以满足达到24小时压力供水的自动转换等相应技术问题。 | 需采用台达PLC人机界面来实现整个供水设备的自动化，独有的系统故障检测、明确的故障部位提示，使维修人员能清楚地了解故障所在和原因。 |  |
|  | 江西金利隆橡胶履带有限公司 | 橡胶履带 | 橡胶履带外表裂口和窝气问题一直是我司建厂以来长期无法解决的技术难题。 | 使橡胶履带外表裂口和窝气发生率降低50%以上。 |  |
|  | 江西格林美资源循环有限公司 | 电子废弃物、废五金、废塑料、报废汽车等废弃资源的循环利用。 | 1.废电线电缆塑料皮的分选、造粒等高值化利用技术； 2.对废PP塑料进行高性能物理或化学改性技术，使其冲击、拉伸、阻燃、熔指、密度等各项性能指标大大提升。 | 1.实现废电线电缆皮的高值化回收利用； 2.开发出废PP塑料的改性技术，使各项性能指标至少提升10%以上。 |  |
|  | 江西布兰森热传输新材有限公司 | 高频焊铝管制造及生产设备研发、制造。 | 裂缝是焊管的主要缺陷，其表现形式可以由通常的裂缝，局部的周期性裂缝，不规则出现的断续裂缝，也有的铝管焊后表面未见裂缝，但经压扁，校直或水压试验后出现裂缝，裂缝严重时便漏水。 2、我采用的是高频感应焊接技术生产汽车散热器上用的铝管材料厚度0.24-0.5mm,现在汽车厂为了减轻汽车重量 要求降低产品厚度由原来的0.24mm降到0.18-0.22mm 发现材料厚度降低以后焊接不成功 达不到客户的技术要求。 | 1.高频焊管焊口弯曲不爆裂，无刮痕。 2.要求降低产品厚度由原来的0.24mm降到0.18-0.22mm |  |
| 化 工 3项 | 江西景新漆业有限公司 | 涂料 | 1.水性重防腐体系的建立; 2.对其中的带锈防锈转化底漆进行性能改进，使其附着力、渗透性、转化防腐能力性能指标大大提高。 | 1.达到重防腐的技术要求，特别是在耐盐雾性能上。 2.对其中的带锈防锈转化底漆进行性能改进，其各项指标至少提升15%以上。 |  |
|  | 江西致远技术有限公司 | 环保工程及设备、垃圾热解炉 | 本公司研发的垃圾热解炉对污染物的排放有自净技术，但其所排放的烟气中的二恶英尚不能稳定达标排放，想寻找一种方法对污染物进行深度处理。 | 垃圾热解过程中污染物深度处理 |  |
|  | 江西金辉环保科技有限公司 | 锂云母精矿、锂长石 | 希望解决各类矿山尾矿废渣（如稀土尾矿废渣、镁矿尾矿废渣、钽铌矿尾矿废渣等）的处理工艺研究与开发的问题，制定各类矿山固体废弃物的处理工艺。 | 使产品的含量、放射性物质、有害物质等各项指标均检测合格。 |  |
| 医 药 及 医 疗 器 械 4项 | 江西宜信堂医疗科技有限公司 | 医疗器械贴剂及外科手术器械 | 现阶段外科手术器械应用越来越多，种类繁杂；对于缝合后不留“蜈蚣纹”、美化伤口的器械较少。本单位现正研发此项目，但在其生产设备上，特定的器械市场没有购买。本项目器械主要耗费时间点，与产品关键工艺点都集中在此打孔处，希望有一款设备能够解决可调、单排或多路、多孔的问题，将大大提高生产效率，大力改进此项目的生产工艺问题。 | 1.单排或多路； 2.多孔（一次打孔至少15孔）； 3.可调式，空间距离最好能够做到可调，且距离数据清晰； 4.穿透力较好。 |  |
|  | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 一次性使用无菌医疗耗材 | 空调系统能耗占企业总能耗的大半部分，降低空调能耗将对企业生产成本，解决日益尖锐的能源和环境问题有着重要的意义。企业需要解决空调系统节能技术、冷热回收方面的技术。 | 空调系统节能10% |  |
|  | 侨明医疗器械有限公司 | 一次性使用输、注类产品 | 研制一种能够在输液完毕时候即停止输液的输液器 | 药液快输注完时，在自动止液装置内的过滤膜表面张力作用下，输液管壁内的静脉压和重力压强作用力与过滤膜张力平衡，即通过大气压强、静水压、人体静脉的综合作用力使得药液静置在输液器内，达到自动止液的功能。 |  |
|  | 江西樟树天齐堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 国家对中药饮片的质量要求严格，产品质量依赖于中药原材料的养护技术。目前市场产品均实现“无硫化”，这对中药原药材的养护技术提出更高的要求。中药材养护突出的问题主要体现在：霉变、生虫、风化、水分等一些列的问题。我公司急需制定针对多品种的养护操作规程，减少原药材在运输、贮藏等过程中的不必要的损失。 | 能实现自动分拣和风选（使杂质和非药用部分快速分离）、洗药、润药能自动上药，自动洗净、润好；干燥这块能达到自动检测原料水分，自动烘干至指定水分限度。 |  |
| 农 业 1项 | 江西金穗丰糖业有限公司 | 淀粉糖（麦芽糖、异购化糖、葡萄糖浆）、食品添加刘（焦糖色素） | 1.焦糖工艺原理及理论 2.焦糖不同产品的用途及配方 | 满足酱油生产质量要求 |  |